# Общество с ограниченной ответственностью

«Завод силикатного кирпича»

| 174400, г. Боровичи |  | Р/счет 40702810710000000540 | ОКПО 35755504 |
| --- | --- | --- | --- |
| Новгородская обл. |  | К/счет 30101810300000000719 БИК 044906719 |  |
| ул. Окуловская, 10 | Бухгалтерия: (81664)46-593 | ИНН 5320014611 | ОКОНХ 16152 |
|  | Факс: (81664) 46-593 | В ФУКБ «Новобанк» г. В.Новгород |  |

Прайс – лист   на газосиликатные блоки гост 21520-89

| Цена за 1 шт. / 1 м3 газосиликатный блок 500х190х300 мм D 600 | 200=00 / 7000 руб. |  |
| --- | --- | --- |
| Цена за 1 шт. / 1 м3 газосиликатный блок 500х380х300 мм D 600 | 400=00 / 7000 руб. |  |
| Цена за 1 шт. / 1 м3 теплоизоляционная плита, блок межкомнатный 500х570х95 мм D 500 | 190=00 / 7000 руб. |  |
| Цена за 1 шт. / 1 м3 некондиция 500х190х300 мм 500х380х300 мм 500х570х100 мм | 170=00 / 5950 руб. 340=00 / 5950 руб. 160=00 / 5950 руб. |  |
| Поддон деревянный 1500х1150 мм Вес поддона с блоком - 1500 кг | 500=00 залоговая стоимость |  |
| Упаковка пленкой (по желанию заказчика) | 50=00 - 1 поддон |  |

Технические характеристики

| Размеры, мм ширина / глубина /высота | 500х190х300 | 500х380х300 | 500х570х95 |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность, D кг/м3 | 600 | 600 | 500 |
| Масса блока, кг (в сухом состоянии) | 23 | 46 | 11,5 |
| Количество блоков на поддоне, шт. | 60 (1,7м3) | 30 (1.7 м3) | 60 (1,62 м3) |
| Количество в 1 м3 , шт. | 35 | 17 | 37 |
| Объем одного блока, м3 | 0,0285 | 0.057 | 0,027 |
| Теплопроводность, Вт/м | 0,14 | 0,14 | 0,093 |
| Прочность при сжатии, кг/см2 | 25-50 | 25-50 | Не менее 10 |
| Морозостойкость, F | 25 циклов | 25 циклов | не нормир-ся |
| Отпускная влажность, % | 25 | 25 | 20 |

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ    ЭКОЛОГИЧЕСКИ       БЕЗОПАСНА!

Тел/факс (81664) 46-606, 46-597, 46-601 | www.borsilikat.ru